## Slide 1
Metrology Design
Project Name: 160
Part Number & Rev：
05834-02
Vendor：
MAGSOUND
Date：
2026/01/14

## Slide 2
Cover sheet Page 1
Content Page 2
history List Page 3
Measurement Equipment Page 4-8
Measurement Fixture List Page 9
Bom List Page 10
Details for Each Measurement Page 12-37

## Slide 3
MTD | 160 | Measurement Equipment Details
Name: Height Gage
Manufacturer:
Mitutoyo
Model:
543-563DC
Range:
0-50mm
Accuracy:
0.001mm

## Slide 4
MTD | 160 | Measurement Equipment Details
Name: KEYENCE
Manufacturer:
KEYENCE
Model:
IM-7101
Range:
Φ100x200mm (Wide), Φ25x125mm (High)
Accuracy:
±0.001mm

## Slide 5
MTD | 160 | Measurement Equipment Details
Name: Magnetic permanent tester
Manufacturer:
Sheep
Model:
AMT-4A
Range:
Min:10*10*10mm
Accuracy:
NA

## Slide 6
MTD | 160 | Measurement Equipment Details
Name: Hardness Tester
Manufacturer:
Mitutoyo
Model:
HM-200
Range:
HV 0-1000
Accuracy:
±1%

## Slide 7
MTD | 160 | Measurement Equipment Details
Name: SST Tester
Manufacturer:
Ningbo Yuanming
Model:
YM-90
Range:
900*600*500mm
Accuracy:
N/A

## Slide 8
MTD | 160 | Measurement Fixture List
Fixture No | Size | Material | Pic | Remark
J-J510-1# | 189 * 36 * 12 | Electric board |  | 

## Slide 9
MTD | 160 | BOM List
BOM list information...

## Slide 10
MTD | 160 | Metrology Details
FAI | SPC | Specification | Description | Method | Fixture | In-Process | Cross check
1 | A | 0 0 ~ 0.08 | 相对基准 A ¦ 距离:34 ¦ 备选:线轮廓度(48) | Keyence |  | No | Guo Teng
2 | B | 10.50 -0.05 ~ +0.05 | 距离:33 | HG |  | No | Guo Teng
3 | C | 6.437 -0.04 ~ +0.04 | 距离:79 | HG |  | No | Guo Teng
4 | D | 0.352 -0.025 ~ +0.025 | 距离:100 ¦ 备选:平面度(105),圆角半径(149) | HG |  | No | Guo Teng
5 | E | 0 0 ~ 0.03 | 定义基准 A ¦ 距离:51 ¦ 备选:厚度/距离(95),圆角半径(176) | Keyence |  | No | Guo Teng
6 | F | 0 0 ~ 0.03 | 相对基准 A ¦ 距离:44 | Keyence |  | No | Guo Teng
7 |  | 0.342 -0.015 ~ +0.015 | BENDING SUPPORT LOCATIONS 18 11 FAI BARE MAGNET TH ¦ 距离:95 ¦ 备选:镀层厚度(130) | TBD |  | No | Guo Teng
8 |  | 1.00-3.50 1.00 MIN ~ 3.50 MAX | 8 TOP LAYER NiP, 1.00-3.50 m ¦ 距离:232 ¦ 备选:镀层厚度(209),底层镀层(Cu)(282),磁体厚度(354) | TBD |  | No | Guo Teng
9 |  | 2.00-5.00 2.00 MIN ~ 5.00 MAX | FAI BASE LAYER Cu, 2.00-5.00 m ¦ 距离:205 ¦ 备选:镀层厚度(123),磁体厚度(269),顶层镀层(NiP)(274) | TBD |  | No | Guo Teng
10 |  | 3.00-8.50 3.00 MIN ~ 8.50 MAX | FAI SINGLE SIDED PLATING THICKNESS 3.00-8.50 m ¦ 距离:41 ¦ 备选:磁体厚度(179) | TBD |  | No | Guo Teng
12 | D | - 0.05 MIN ~ 0.10 MAX | 距离:249 ¦ 备选:厚度/距离(244),平面度(262),厚度/距离(372) | Keyence |  | No | Guo Teng
20 |  | 600 600-100 ~ 600+100 | * BLOCK NdFeB HARDNESS: 600 100 HV FAI 24 ¦ 距离:374 ¦ 备选:最大能积(BHmax)(374),矫顽力(Hcj)(375),矫顽力(Hcb)(376) | Hardness Tester |  | No | Guo Teng
21 |  | 12.8 - 13.2 12.8 ~ 13.2 | * RESIDUAL MAGNETIC FLUX (Br): 12.8 - 13.2 kGs FAI ¦ 距离:453 ¦ 备选:矫顽力(Hcb)(453),矫顽力(Hcj)(453),最大能积(BHmax)(454) | Magnetic Tester |  | No | Guo Teng
22 |  | 12.0 12.0 kOe MIN ~ - | * B-COERCIVITY FORCE (Hcb): 12.0 kOe MIN 21 FAI ¦ 距离:478 ¦ 备选:矫顽力(Hcj)(477),磁通密度(Br)(477),最大能积(BHmax)(477) | Magnetic Tester |  | No | Guo Teng
23 |  | 20.50 20.50 kOe MIN ~ - | * J-COERCIVITY FORCE (Hcj): 20.50 kOe MIN FAI 2 ¦ 距离:441 ¦ 备选:最大能积(BHmax)(440),矫顽力(Hcb)(440),磁通密度(Br)(441) | Magnetic Tester |  | No | Guo Teng
24 |  | 40 - 43 40 ~ 43 | * MAX ENERGY PRODUCT: 40 - 43 MGOe 23 ¦ 距离:466 ¦ 备选:硬度(466),矫顽力(Hcj)(466),矫顽力(Hcb)(467) | Magnetic Tester |  | No | Guo Teng
25 |  | - - ~ - | 12 MAGNET FINISH: CuNiP PLATING - FOLLOW APPLE PLATING ERS 0 | TBD |  | No | Guo Teng
26 |  | 0.30 0.30 ~ 0.30 | * ROUGHNESS: Ra-X / Ra-Y = 0.30 0.125 m Ra FAI ¦ 距离:451 ¦ 备选:光泽度(451),颜色(L)(451),颜色(a)(452) | Roughness Tester |  | No | Guo Teng
27 |  | 1.2 - 2.7 1.2 ~ 2.7 | * a: 1.2-2.7 FAI ¦ 距离:222 ¦ 备选:颜色(L)(221),颜色(b)(222),粗糙度(Ra)(223) | TBD |  | No | Guo Teng
28 |  | 24小时 - ~ - | 无腐蚀/点蚀 ¦ 距离:450 ¦ 备选:外观检验(451),颜色(b)(454),颜色(a)(456) | SST Tester |  | No | Guo Teng
29 |  | - - ~ - | 18 3PT BENDING STRENGTH: | TBD |  | No | Guo Teng
30 |  | - - ~ - | FORCE TO FAILURE: 30 MIN | TBD |  | No | Guo Teng
31 |  | - - ~ - | 未识别 | TBD |  | No | Guo Teng
32 |  | - - ~ - | 20 MEASURE SURFACE ENERGY USING DYNE PEN ON INDICATED SURFAC | TBD |  | No | Guo Teng
33 |  | - - ~ - | 3X 0.55 C MEASURED AT S5 ON BARE | TBD |  | No | Guo Teng
34 |  | 24小时 - ~ - | 无腐蚀/点蚀 ¦ 距离:453 ¦ 备选:外观检验(475),颜色(b)(498),颜色(a)(506) | SST Tester |  | No | Guo Teng

## Slide 11
平行度 相对基准 A | 距离:34 | 备选:线轮廓度(48)
FAI 1/SPC A: 0 0 ~ 0.08 CPK
1. Measurement Method：Keyence
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 将产品摆放在测试平台上
2. 选择"线"功能，自动选取直线
3. 记录测量数值
[测量示意图]

## Slide 12
厚度/距离 距离:33
FAI 2/SPC B: 10.50 -0.05 ~ +0.05 CPK
1. Measurement Method：HG
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 将产品如下图平放大理石平台上
2. 使用高度规测量
3. 记录测量数值
[测量示意图]

## Slide 13
厚度/距离 距离:79
FAI 3/SPC C: 6.437 -0.04 ~ +0.04 CPK
1. Measurement Method：HG
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 将产品如下图平放大理石平台上
2. 使用高度规测量
3. 记录测量数值
[测量示意图]

## Slide 14
厚度/距离 距离:100 | 备选:平面度(105),圆角半径(149)
FAI 4/SPC D: 0.352 -0.025 ~ +0.025 CPK
1. Measurement Method：HG
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 将产品如下图平放大理石平台上
2. 使用高度规测量
3. 记录测量数值
[测量示意图]

## Slide 15
平面度 定义基准 A | 距离:51 | 备选:厚度/距离(95),圆角半径(176)
FAI 5/SPC E: 0 0 ~ 0.03 CPK
1. Measurement Method：Keyence
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 将产品摆放在测试平台上
2. 选择"线"功能，自动选取直线
3. 记录测量数值
[测量示意图]

## Slide 16
平行度 相对基准 A | 距离:44
FAI 6/SPC F: 0 0 ~ 0.03 CPK
1. Measurement Method：Keyence
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 将产品摆放在测试平台上
2. 选择"线"功能，自动选取直线
3. 记录测量数值
[测量示意图]

## Slide 17
磁体厚度 BENDING SUPPORT LOCATIONS 18 11 FAI BARE MAGNET TH | 距离:95 | 备选:镀层厚度(130)
FAI 7: 0.342 -0.015 ~ +0.015 CPK
1. Measurement Method：TBD
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 按照测试标准进行测量
2. 记录测量数值
3. 判断是否符合规格
[测量示意图]

## Slide 18
顶层镀层(NiP) 8 TOP LAYER NiP, 1.00-3.50 m | 距离:232 | 备选:镀层厚度(209),底层镀层(Cu)(282),磁体厚度(354)
FAI 8: 1.00-3.50 1.00 MIN ~ 3.50 MAX CPK
1. Measurement Method：TBD
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 按照测试标准进行测量
2. 记录测量数值
3. 判断是否符合规格
[测量示意图]

## Slide 19
底层镀层(Cu) FAI BASE LAYER Cu, 2.00-5.00 m | 距离:205 | 备选:镀层厚度(123),磁体厚度(269),顶层镀层(NiP)(274)
FAI 9: 2.00-5.00 2.00 MIN ~ 5.00 MAX CPK
1. Measurement Method：TBD
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 按照测试标准进行测量
2. 记录测量数值
3. 判断是否符合规格
[测量示意图]

## Slide 20
镀层厚度 FAI SINGLE SIDED PLATING THICKNESS 3.00-8.50 m | 距离:41 | 备选:磁体厚度(179)
FAI 10: 3.00-8.50 3.00 MIN ~ 8.50 MAX CPK
1. Measurement Method：TBD
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 按照测试标准进行测量
2. 记录测量数值
3. 判断是否符合规格
[测量示意图]

## Slide 21
圆角半径 距离:249 | 备选:厚度/距离(244),平面度(262),厚度/距离(372)
FAI 12/SPC D: - 0.05 MIN ~ 0.10 MAX CPK
1. Measurement Method：Keyence
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 将产品如下图平放大理石平台上
2. 使用影像仪测量
3. 记录测量数值
[测量示意图]

## Slide 22
硬度 * BLOCK NdFeB HARDNESS: 600 100 HV FAI 24 | 距离:374 | 备选:最大能积(BHmax)(374),矫顽力(Hcj)(375),矫顽力(Hcb)(376)
FAI 20: 600 600-100 ~ 600+100 CPK
1. Measurement Method：Hardness Tester
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 准备测试样品
2. 使用硬度计测量
3. 记录测量数值
[测量示意图]

## Slide 23
磁通密度(Br) * RESIDUAL MAGNETIC FLUX (Br): 12.8 - 13.2 kGs FAI | 距离:453 | 备选:矫顽力(Hcb)(453),矫顽力(Hcj)(453),最大能积(BHmax)(454)
FAI 21: 12.8 - 13.2 12.8 ~ 13.2 CPK
1. Measurement Method：Magnetic Tester
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 将无磁产品按磁化方向进行饱和充磁
2. 使用永磁测试仪测量
3. 记录测量数值
[测量示意图]

## Slide 24
矫顽力(Hcb) * B-COERCIVITY FORCE (Hcb): 12.0 kOe MIN 21 FAI | 距离:478 | 备选:矫顽力(Hcj)(477),磁通密度(Br)(477),最大能积(BHmax)(477)
FAI 22: 12.0 12.0 kOe MIN ~ - CPK
1. Measurement Method：Magnetic Tester
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 将无磁产品按磁化方向进行饱和充磁
2. 使用永磁测试仪测量
3. 记录测量数值
[测量示意图]

## Slide 25
矫顽力(Hcj) * J-COERCIVITY FORCE (Hcj): 20.50 kOe MIN FAI 2 | 距离:441 | 备选:最大能积(BHmax)(440),矫顽力(Hcb)(440),磁通密度(Br)(441)
FAI 23: 20.50 20.50 kOe MIN ~ - CPK
1. Measurement Method：Magnetic Tester
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 将无磁产品按磁化方向进行饱和充磁
2. 使用永磁测试仪测量
3. 记录测量数值
[测量示意图]

## Slide 26
最大能积(BHmax) * MAX ENERGY PRODUCT: 40 - 43 MGOe 23 | 距离:466 | 备选:硬度(466),矫顽力(Hcj)(466),矫顽力(Hcb)(467)
FAI 24: 40 - 43 40 ~ 43 CPK
1. Measurement Method：Magnetic Tester
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 将无磁产品按磁化方向进行饱和充磁
2. 使用永磁测试仪测量
3. 记录测量数值
[测量示意图]

## Slide 27
文本规格 12 MAGNET FINISH: CuNiP PLATING - FOLLOW APPLE PLATING ERS 0
FAI 25: - - ~ - CPK
1. Measurement Method：TBD
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 按照测试标准进行测量
2. 记录测量数值
3. 判断是否符合规格
[测量示意图]

## Slide 28
粗糙度(Ra) * ROUGHNESS: Ra-X / Ra-Y = 0.30 0.125 m Ra FAI | 距离:451 | 备选:光泽度(451),颜色(L)(451),颜色(a)(452)
FAI 26: 0.30 0.30 ~ 0.30 CPK
1. Measurement Method：Roughness Tester
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 按照测试标准进行测量
2. 记录测量数值
3. 判断是否符合规格
[测量示意图]

## Slide 29
颜色(a) * a: 1.2-2.7 FAI | 距离:222 | 备选:颜色(L)(221),颜色(b)(222),粗糙度(Ra)(223)
FAI 27: 1.2 - 2.7 1.2 ~ 2.7 CPK
1. Measurement Method：TBD
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 按照测试标准进行测量
2. 记录测量数值
3. 判断是否符合规格
[测量示意图]

## Slide 30
盐雾测试 无腐蚀/点蚀 | 距离:450 | 备选:外观检验(451),颜色(b)(454),颜色(a)(456)
FAI 28: 24小时 - ~ - CPK
1. Measurement Method：SST Tester
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 设备点检和溶液制备
2. 将样品放入盐雾试验箱
3. 设定测试时间并开始测试
4. 测试结束后检查样品
[测量示意图]

## Slide 31
文本规格 18 3PT BENDING STRENGTH:
FAI 29: - - ~ - CPK
1. Measurement Method：TBD
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 按照测试标准进行测量
2. 记录测量数值
3. 判断是否符合规格
[测量示意图]

## Slide 32
文本规格 FORCE TO FAILURE: 30 MIN
FAI 30: - - ~ - CPK
1. Measurement Method：TBD
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 按照测试标准进行测量
2. 记录测量数值
3. 判断是否符合规格
[测量示意图]

## Slide 33
未识别 未识别
FAI 31: - - ~ - CPK
1. Measurement Method：TBD
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 按照测试标准进行测量
2. 记录测量数值
3. 判断是否符合规格
[测量示意图]

## Slide 34
文本规格 20 MEASURE SURFACE ENERGY USING DYNE PEN ON INDICATED SURFAC
FAI 32: - - ~ - CPK
1. Measurement Method：TBD
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 按照测试标准进行测量
2. 记录测量数值
3. 判断是否符合规格
[测量示意图]

## Slide 35
文本规格 3X 0.55 C MEASURED AT S5 ON BARE
FAI 33: - - ~ - CPK
1. Measurement Method：TBD
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 按照测试标准进行测量
2. 记录测量数值
3. 判断是否符合规格
[测量示意图]

## Slide 36
盐雾测试 无腐蚀/点蚀 | 距离:453 | 备选:外观检验(475),颜色(b)(498),颜色(a)(506)
FAI 34: 24小时 - ~ - CPK
1. Measurement Method：SST Tester
2. Fixture：/
3. Measurement status：Free
4. Measurement procedure：
1. 设备点检和溶液制备
2. 将样品放入盐雾试验箱
3. 设定测试时间并开始测试
4. 测试结束后检查样品
[测量示意图]